Dane Techniczne

Blat Kompaktowy HPL

| 1/ | Overlay ochronny |
| --- | --- |
| 2/ |  |  |  | Papier dekoracyjny |
| impregnowany z obu stron |
|  |  |  |  | żywicą melaminową. |
|  |  |  | 3/ Warstwy papieru |  |
|  |  |  |  | podkładowego |
|  |  |  |  | impregnowane żywicą |
|  |  |  |  | fenolową. |

\

Właściwości

- Samonośny Blat Kompaktowy.

- Wysoka odporność na uderzenie i wilgoć.

- Antybakteryjny dzięki obróbce jonami srebra w technologii

Sanitized.

- Obrabialny przez całą grubość.

- Papier dekoracyjny z obu stron.

- Bezpieczny dla żywności (zatwierdzony przez IANESCO).

Zastosowania

- Odpowiedni do zastosowań wolnostojących bez materiału podporowego, pionowych (szafek) jak również zastosowań poziomych blaty stołów, biurek i blaty robocze

- Materiał odporny na wilgoć i gnicie, idealny dla środowisk wilgotnych (kuchnie, łazienki, toalety).

- Nadaje się do budynków użyteczności publicznej o dużym natężeniu ruchu (szkół, szpitali itp.) jako materiał okładzin ściennych i mebli.

- Idealny do miejsc, w których ważna jest higiena (zdrowie, edukacja,itp.)

Formaty i struktury

| Wymiar | 3050x1320 | 3070x1320 |
| --- | --- | --- |
| Wykończenie | 60 / RM / WH | FA / ROC / FUS / TCH / EXM |
| Grubość | 12 mm | 12,5 mm |

www.blatykompaktowe.pl

Dane Techniczne

Blat Kompaktowy HPL

|  |  |  |  |  | Jakość |  |  | Standard |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Struktura |  |  | FA / 60 / EXM / ROC / FUS / TCH / RM / WH |
|  |  |  |  |  | Grubość |  |  | 12 / 12,5 mm |
|  |  |  | Odpowiada EN 438-4 |  | Klasyfikacja |  |  | CGS / BGS |
|  | Charakterystyka |  |  |  | Norma | Jednostki |  |  |
|  | Właściwości fizyczne i wymiarowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gęstość |  |  |  | EN ISO 1183-1 | g/cm3 |  | ≥1,35 |
|  | Tolerancja Grubości |  |  |  | EN 438-2-5 | mm |  | ± 0.60 |
|  | Tolerancja długości i szerokości |  |  |  | EN 438-2-6 | mm |  | +/- 10 mm |
|  | Tolerancja prostości |  |  |  | EN 438-2-7 | mm/m |  | 0/+10 |
|  | Tolerancja prostopadłości |  |  |  | EN 438-2-8 | mm/m |  | ≤ 1,5 |
|  | Tolerancja płaskości |  |  |  | EN 438-2-9 | mm/m |  | ≤ 3,0 |
|  | Stabiloność wym. W wys. temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wzdłużna |  |  | EN 438-2-17 | % |  | ≤ 0,3 |
|  |  | Poprzeczna |  |  |  |  |  | ≤ 0,6 |
|  | Właściwości mechaniczne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Moduł sprężystości |  |  |  | ISO 178 | Mpa |  | ≥9000 |
|  | Wytrzymałość na zginanie |  |  |  | ISO 178 | Mpa |  | ≥80 |
|  | Spójność powierzchniowa |  |  |  | ISO R527 | Mpa |  | ≥60 |
|  | Odporność na wrzącą wodę |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Wzrost masy |  |  | EN438-2-12 | % |  | ≤ 2 |
|  |  | Zwiększenie grubości |  |  |  |  |  | ≤ 2 |
|  |  | Wygląd |  |  |  | Klasa |  | 4 |
|  | Odporność na uderzenia (kulka o dużej średnicy) |  |  |  | EN 438-2-21 | mm |  | ≥1800 |
|  | (wys. upuszczenia dla odcisku o średnicy ≤ 10 mm ) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odporność na pęknięcia |  |  |  | EN 438-2-24 | Klasa |  | 4 |
|  | Właściwości powierzchni |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wady powierzchnowe |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Miejscowe |  |  | EN 438-2-4 | mm2/m2 |  | ≤ 1 |
|  |  | Miejscowe |  |  |  | mm2/m2 |  | ≤ 10 |
|  | Odporność na ścieranie (punkt pocz.) |  |  |  | EN 438-2-10 | ilośc obrotów |  | ≥150 |
|  | Odporność na parę |  |  |  | EN 438-2-14 | Klasa |  | 4 |
|  | Odporność na gorąco suche (180 °C) |  |  |  | EN 438-2-16 | Klasa |  | 4 |
|  | Odporność na wilgotność |  |  |  | EN 12721 | Klasa |  | 4 |
|  | Odporność na zarysowania |  |  |  | EN 438-2-25 | Gatunek |  | 3 |
|  | Odporność na plamy |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Grupy 1&2 |  |  | EN 438-2-26 | Klasa |  | 5 |
|  |  | Grupa 3 |  |  |  |  |  | 4 |
|  | Trwałość koloru w świetle sztucznym |  |  |  | EN 438-2-27 | Skala Graya |  | 4 do5 |
|  | Odporność na przypalenie papierosem |  |  |  | EN 438-2-30 | Klasa |  | 3 |
|  | Reakcja na ogień |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Odporność ogniowa |  |  |  | EN 13130-1 | Klasa Euro |  | C,s1-d0 |
|  | Ciepło spalania |  |  |  | EN ISO 1716 | MJ/kg |  | 18-20 |
|  | Charakterystyka zdrowia i ochrony środowiska |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bezpieczna żywność |  |  |  | EN 13130-1 |  |  | TAK |
|  | Emisja formaldehydów |  |  |  | EN 717-2 | Klasa |  | E1 |
|  | Emisja lotnych związków organicznych (VOC) |  |  |  | ISO 16000-9 | Klasa |  | A |
|  | Właściwości antybakteryjne |  |  |  | JIS Z 2801 | Redukcja w % |  | >99,9 |

www.blatykompaktowe.pl