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	Wymiar
	3070x1320
	3070x1240

	Wykończenie
	LIM / ROC
	FA 

	Grubość
	12,5 mm
	10 mm 
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Kolekcja Ogrodowa HPL Service
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Jakość
	
	Standard

	
	
	
	
	
	Struktura
	
	FA / 60 / EXM / ROC / FUS / TCH / RM / WH

	
	
	
	
	
	Grubość
	
	12 / 12,5 mm

	
	
	
	Odpowiada EN 438-4
	Klasyfikacja
	
	CGS

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Charakterystyka
	Norma
	Jednostki
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Właściwości fizyczne i wymiarowe
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Gęstość
	EN ISO 1183-1
	g/cm3
	
	≥1,35

	
	Tolerancja Grubości
	EN 438-2-5
	mm
	
	± 0.60

	
	Tolerancja długości i szerokości
	EN 438-2-6
	mm
	
	+/- 10 mm

	
	Tolerancja prostości
	EN 438-2-7
	mm/m
	
	0/+10

	
	Tolerancja prostopadłości
	EN 438-2-8
	mm/m
	
	≤ 1,5

	
	Tolerancja płaskości
	EN 438-2-9
	mm/m
	
	≤ 3,0

	
	Stabiloność wym. W wys. temperaturze
	
	
	
	

	
	
	Wzdłużna
	EN 438-2-17
	%
	
	≤ 0,3

	
	
	Poprzeczna
	
	
	
	≤ 0,6

	
	
	
	
	
	

	
	Właściwości mechaniczne
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Moduł sprężystości
	ISO 178
	Mpa
	
	≥9000

	
	Wytrzymałość na zginanie
	ISO 178
	Mpa
	
	≥80

	
	Spójność powierzchniowa
	ISO R527
	Mpa
	
	≥60

	
	Odporność na wrzącą wodę
	
	
	
	

	
	
	Wzrost masy
	EN438-2-12
	%
	
	≤ 2

	
	
	Zwiększenie grubości
	
	
	
	≤ 2

	
	
	Wygląd
	
	Klasa
	
	4

	
	Odporność na uderzenia (kulka o dużej średnicy)
	EN 438-2-21
	mm
	
	≥1800

	
	(wys. upuszczenia dla odcisku o średnicy ≤ 10 mm )
	
	
	
	

	
	Odporność na pęknięcia
	EN 438-2-24
	Klasa
	
	4

	
	
	
	
	
	

	
	Właściwości powierzchni
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Wady powierzchniowe
	
	
	
	

	
	
	Miejscowe
	EN 438-2-4
	mm2/m2
	
	≤ 1

	
	
	Miejscowe
	
	mm2/m2
	
	≤ 10

	
	Odporność na ścieranie (punkt pocz.)
	EN 438-2-10
	ilośc obrotów
	
	≥150

	
	Odporność na parę
	EN 438-2-14
	Klasa
	
	4

	
	Odporność na gorąco suche (180 °C)
	EN 438-2-16
	Klasa
	
	4

	
	Odporność na wilgotność
	EN 12721
	Klasa
	
	4

	
	Odporność na zarysowania
	EN 438-2-25
	Gatunek
	
	3

	
	Odporność na plamy
	
	
	
	

	
	
	Grupy 1&2
	EN 438-2-26
	Klasa
	
	5

	
	
	Grupa 3
	
	
	
	4

	
	Trwałość koloru w świetle sztucznym
	EN 438-2-27
	Skala Graya
	
	4 do5

	
	Odporność na przypalenie papierosem
	EN 438-2-30
	Klasa
	
	3

	
	
	
	
	
	

	
	Reakcja na ogień
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Odporność ogniowa
	EN 13130-1
	Klasa Euro
	
	C,s1-d0

	
	Ciepło spalania
	EN ISO 1716
	MJ/kg
	
	18-20

	
	
	
	
	
	

	
	Charakterystyka zdrowia i ochrony środowiska
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Bezpieczna żywność
	EN 13130-1
	
	
	TAK

	
	Emisja formaldehydów
	EN 717-2
	Klasa
	
	E1

	
	Emisja lotnych związków organicznych (VOC)
	ISO 16000-9
	Klasa
	
	A

	
	Właściwości antybakteryjne
	JIS Z 2801
	Redukcja w %
	
	>99,9
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Odporne na Odporne na dziatanie Odporne na wahanie Odporne na mréz Odporne na scieranie
oddziatywanie UV wody temperatury i uszkodzenia
v
Nadaja si¢ do tatwe w czyszczeniu Odporne na plesn
kontaktu z zywnoscia i drobnoustroje

Specjalna powtoka antybakteryjna
"Sanitized"




